НАО «Таразский университет имени М.Х. Дулати»

| СОГЛАСОВАНО Директор ЮКФ АО «КазНИИСА» ______________Байтемиров М.Н. |  | УТВЕРЖДАЮ Директор департамента науки и коммерциализации ________________Кабдушев А.А. |
| --- | --- | --- |
| «____» _______________2024 г. |  | «____» ________________2024 г. |

# АКТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ) №3

Настоящий акт выдан руководителю проектаАР15473198 «Разработка рациональной технологии устройства забивных свай с уширениями ствола с подсыпкой грунтовых и строительных материалов» Атенову Е.И. в том, что он в период с 03.07.2024 по 27.09.2024 годавыполнял экспериментальные исследования в ЮКФ АО «КазНИИСА»с крупномасштабными моделями свай в полевых условиях. В рамках испытаний произведена ударная забивка свай с подсыпкой грунтовых и строительных материалов. Изучено влияние подсыпок на энергетические параметры процесса забивки. Определены силовые параметры свай при действии статических (горизонтальных и выдергивающих) нагрузок. Установлены особенности уплотнения и деформирования грунта при внесении подсыпок при забивке согласно календарному плану проекта (№3.3 Проведение экспериментальных исследований в полевых условиях. Ударное погружение свай. Изучение применения подсыпок (из грунтовых и строительных материалов) на энергетические и силовые параметры испытания свай. Эксперименты со сваями при действии статических (горизонтальных и выдергивающих) нагрузок. Откопка грунта и установление его деформированных зон)

Цель проведения испытаний

Исследование особенностей погружаемости и энергоемкости забивки, а также статических испытаний свай с уширениями ствола с подсыпкой сыпучих материалов.

Основания для проведения испытаний

Утвержденный календарный планпроектаАР15473198 «Разработка рациональной технологии устройства забивных свай с уширениями ствола с подсыпкой грунтовых и строительных материалов».

Методика проведения испытаний

Испытания проведены в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация. Межгосударственный стандарт. – М.: Стандартинформ, 2020. – 41 с.

ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.Межгосударственный стандарт. – М.: Стандартинформ, 2019. – 20 с.

ГОСТ 5686-2020 Грунты. Методы полевых испытаний сваями. Межгосударственный стандарт. – М.: Стандартинформ, 2020. – 65 с.

СП РК EN 1997-1:2004/2011 Геотехническое проектирование. Часть 1. Общие правила. – Астана: РГП «КазНИИСА», 2016. – 156 с.

СП РК 5.01-103-2013. Свайные фундаменты. – Нұр-Сұлтан: АО «КазНИИСА», РГКП «КарГТУ» МОН РК, 2021. – 95 с.

Результаты испытаний

| Вид конструкции: | Забивная железобетонная свая с уширениями ствола |
| --- | --- |
| Дата изготовления | Апрель 2024 г |
| НД на изготовление конструкции | ГОСТ 19804-2021 Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия. Межгосударственный стандарт. – М.: Российский институт стандартизации, 2022. – 18 с. |
| НД на проведение испытаний | ГОСТ 5686-2020 Грунты. Методы полевых испытаний сваями. Межгосударственный стандарт. – М.: Стандартинформ, 2020. – 65 с. |
| Количество, вес конструкции | 3 ед., 226,61 Н, 242,31 Н, 258,0 Н |
| Вид испытаний | Ударная забивка свай, статические испытания свай |
| Грунты основания | Легкий песчанистый суглинок |

Условия проведения испытаний:температура 22-28°C, относительная влажность воздуха 45-60%.

| Показатели | Свая 1 |  |  | Свая 2 |  |  |  | Свая 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | контр. | с гравием | с песком | контр. | с гравием | с песком | контр. |  | с гравием | с песком |
| Объем сыпучего материала, , см3 | - | 107,8 | 118,2 | - | 245,3 | 254,9 | - |  | 380,0 | 391,1 |
| Полная энергоемкость забивки, , Дж | 14322,6 | 23544 | 29037,6 | 15107,4 | 27468,0 | 31392,0 | 17069,4 |  | 31588,2 | 35708,4 |
| Глубина погружения, , см | 138,3 | 138,6 | 138,5 | 138,5 | 138,4 | 138,6 | 138,5 |  | 138,2 | 138,5 |
| Объем погруженной части, , см3 | 9587,95 | 9608,75 | 9601,82 | 9601,82 | 9594,88 | 9608,75 | 9601,82 |  | 9581,02 | 9601,82 |
| Удельная энергоемкость забивки на единицу объема сваи, , Дж/см3 | 1,494 | 2,450 | 3,024 | 1,573 | 2,863 | 3,267 | 1,778 |  | 3,297 | 3,719 |
| Расход энергии на внедрение единицы объема подсыпки при забивке, , Дж/см3 | - | 85,54 | 124,50 | - | 50,39 | 63,89 | - |  | 38,21 | 47,66 |
| Показатель повышения энергоемкости забивки | - | 1,64 | 2,03 | - | 1,82 | 2,08 | - |  | 1,85 | 2,09 |
| Показатель повышения удельной энергоемкости забивки | - | 1,639 | 2,024 | - | 1,820 | 2,077 | - |  | 1,854 | 2,092 |
| Плотность грунта под уширениями ствола, см3 | 1,16 | 1,27 | 1,30 | 1,17 | 1,31 | 1,35 | 1,18 |  | 1,33 | 1,40 |
| Несущая способность сваи , Н | 1059,48 | 1942,38 | 2295,54 | 1412,64 | 2472,12 | 2648,7 | 1765,8 |  | 2825,28 | 3178,44 |
| Характеристическая величина сопротивления сваи при выдергивающей нагрузке | 1261,29 | 2312,36 | 2732,79 | 1681,71 | 2943 | 3153,21 | 2102,14 |  | 3363,43 | 3783,86 |
| Показатель повышения сопротивляемости выдергиванию | - | 1,83 | 2,17 | - | 1,75 | 1,88 | - |  | 1,60 | 1,80 |
| Показатель сопротивляемости выдергиванию на единицу объема сыпучего материала, , Н/см3 | - | 8,19 | 10,46 | - | 4,32 | 4,85 | - |  | 2,79 | 3,61 |

Заключение

Программа и этапы экспериментов, результаты забивки и статических испытаний свай с уширениями ствола, проведенных в полевых условиях опытного полигона ЮКФ АО «КазНИИСА», с учетом масштабов моделирования экспериментов соответствуют требованиям ГОСТ 5686-2020 Грунты. Методы полевых испытаний сваями. Межгосударственный стандарт.

Исполнители:

заведующий лаборатории				Бекбасаров И.И.

инженер						Атенов Е.И.

постдокторант						Шаншабаев Н.А.